Ленты бумажные с клеевым слоем

Ленты бумажные с клеевым слоем, сдублированные с изолоном или поролоном (липкий изолон или поролон)  предназначены для промышленного применения в качестве вспомогательного материала при герметизации стыков в различных конструкциях. Изделия также применяются в машиностроении, в строительстве, в обувной промышленности, при изготовлении холодильников.

| Продукция соответствует ТУ 2379-004-23332905-00. Шумо-гидро-термо-виброизоляция |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | состав | адгезия | ширина | возможна вырубка различной конфигу-рации | толщина |
| ЛБК-И | изолон, марки ППЭ (вспененный полиэтилен) | 1,5-3,5 н\см | 19-610 мм |  | 3-8 мм |
| ЛБК-ИД |  | 2-4,5 н\см | 19-610 мм |  | 3-8 мм |
| ЛБК-ПЛСД | поролон (пенополиуретан) | 2-4 н\см | 19-610 мм |  | 3-8 мм |